Tremco, Inc., division des scellants et produits d’étanchéité commerciaux

Section 07 18 00 REVÊTEMENTS DE TABLIER DE CIRCULATION,
devis type pour circulation piétonnière

Rédacteur de devis : Cette section de devis type concerne les systèmes de revêtement de tablier de circulation piétonnière Vulkem® 350NF / 351, Vulkem 350NF / 351NF et Vulkem 350NF/950NF de Tremco, soit des revêtements de circulation en polyuréthane pour l’étanchéité des dalles de béton et la protection des aires occupées sous les dalles contre les dégâts d’eau. De plus, ces systèmes protègent le béton contre les dommages causés par les sels de déglaçage, l’essence, les huiles et l’antigel.

Vulkem 350NF/351 est composé de polyuréthane liquide à durcissement robuste. Une fois durci, il forme une membrane procurant une surface durable et facile à nettoyer. Il convient aux centres commerciaux, aux surfaces récréatives, aux balcons et à toutes les applications similaires exigeant un revêtement imperméable et résistant.

Vulkem 350NF/351NF est un système d’étanchéité composite à faible teneur en COV composé de polyuréthane liquide à durcissement robuste. Vulkem 350NF/351NF peut être utilisé pour appliquer un système de membrane d’étanchéité uniforme et monolithique sur des surfaces en béton, des surfaces en contreplaqué AC bien ancrées et des surfaces métalliques apprêtées.

Vulkem 350NF/950NF est un système d’étanchéité composite à faible teneur en COV et à faible odeur composé de polyuréthane liquide à durcissement robuste. Les surfaces texturées destinées à la circulation piétonnière utilisent une membrane de finition chargée d’agrégats pour renforcer la résistance à l’usure et procurer une surface antidérapante. Vulkem 350NF/950NF est un système d’étanchéité monolithique pouvant être appliqué sur des surfaces en béton, des surfaces en contreplaqué AC bien ancrées et des surfaces métalliques apprêtées.

Vulkem 350NF est une membrane de polyuréthane élastomère aromatique monocomposant à faibles COV qui se lie fermement au béton, au bois et au métal apprêté propre et sec. Il conserve son intégrité même si le mouvement du substrat cause des fissures capillaires mesurant jusqu’à 1,5 mm (1/16 po). Vulkem 350NF est offert en version appliquée au rouleau (RL) ou autonivelante (SL) pour les applications verticales et horizontales. Pour les applications à échéancier rapide, le produit de polyuréthane bicomposant Vulkem 360NF est offert avec un catalyseur à durcissement rapide.

Vulkem 351 est une couche de finition de polyuréthane aliphatique monocomposant. Utilisée avec l’agrégat recommandé, elle procure une surface robuste, élégante et antidérapante avec une résistance d’adhésion extrêmement forte à la couche de base Vulkem 350NF.

Vulkem 351NF est une couche de finition de polyuréthane aliphatique bicomposant à faible teneur en COV. Utilisée avec l’agrégat recommandé, elle procure une surface robuste, élégante et antidérapante avec une résistance d’adhésion extrêmement forte à la couche de base Vulkem 350NF.

Vulkem 950NF est une couche de finition de polyuréthane aliphatique bicomposant à faible teneur en COV. Utilisée avec l’agrégat recommandé, elle procure une surface robuste, élégante et antidérapante avec une résistance d’adhésion extrêmement forte à la couche de base Vulkem 350NF. Ce produit est recommandé dans les applications sans exposition aux rayons UV. Une seconde application de couche de finition est recommandée sur les surfaces à forte circulation. Pour les zones exposées aux rayons UV, utiliser le produit résistant aux intempéries Vulkem 951NF.

Utilisations de base : Convient aux centres commerciaux, aux surfaces récréatives, aux balcons, aux salles mécaniques, aux stades, aux surfaces athlétiques et à toutes les applications similaires exigeant un système d’étanchéité élastomère.

Cette section peut être modifiée facilement à l’aide de la plupart des logiciels commerciaux de spécification.

Il est recommandé de consulter votre représentant technique de Tremco, aux coordonnées suivantes : Tremco, Inc., Commercial Sealants and Waterproofing Division, Beachwood OH; (866) 321-6357; 
courriel : techresources@tremcoinc.com; www.tremcosealants.com.

Tremco offre des devis types en format CSI MasterFormat pour les produits suivants :

• Section 07 01 91 Restauration et remplacement de scellant de joint

• Section 07 14 13.01 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à chaud, tabliers (TREMproof 6100)

• Section 07 14 13.02 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à chaud, toitures végétalisées (TREMproof 6100)

• Section 07 14 16.01 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à froid, surfaces verticales et tabliers (TREMproof 250GC)

• Section 07 14 16.02 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à froid, surfaces verticales (TREMproof 250GC)

• Section 07 14 16.03 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à froid, tabliers (TREMproof 250GC)

• Section 07 14 16.04 Membrane d’étanchéité liquide appliquée à froid, toitures végétalisées (TREMproof 250GC)

• Section 07 17 16.01 Membrane d’étanchéité de bentonite (Paraseal)

• Section 07 17 16.02 Membrane d’étanchéité de bentonite (Paraseal GM/LG 60 mil)

• Section 07 18 00.01 Revêtements de tablier de circulation, circulation véhiculaire

• Section 07 18 00.02 Revêtements de tablier de circulation, circulation piétonnière

• Section 07 18 00.03 Revêtements de tablier de circulation, Salles mécaniques

Ce document comprend des notes au rédacteur sous forme de texte caché. Pour afficher le texte caché, consultez le www.bim.net/displaying-hidden-text-in-microsoft-word-step-by-step-instructions-for-windows-and-mac/.

Paraseal®, TREMproof®, ExoAir®, Spectrem®, Tremflex®, Dymeric® et Proglaze® sont des marques déposées de Tremco, Inc.

SECUROCK® est une marque déposée de United States Gypsum Company.

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Copyright© 2014 par Tremco, Inc.

SECTION 07 18 00 – REVÊTEMENTS DE TABLIER DE CIRCULATION, CIRCULATION PIÉTONNIÈRE

GÉNÉRAL

CETTE SECTION COMPREND

          - Revêtements de tablier de circulation en polyuréthane conçus pour les applications de circulation piétonnière.

EXIGENCES CONNEXES

Rédacteur de devis : Si la section « Exigences connexes » est retenue, modifier la section pour inclure seulement les éléments inclus dans le manuel du projet.

Section 03 31 00 « Béton coulé en place » pour le mûrissement à l’humidité du substrat en béton.

Section 07 92 00 « Scellants à joints » pour les scellants à joints et accessoires, ainsi que la préparation des joints.

RÉFÉRENCES

Rédacteur de devis : Si la section « Références » est retenue, modifier la section pour inclure seulement les références citées dans la section modifiée.

Références, généralités : Les versions les plus récentes des références suivantes au moment du projet s’appliquent aux travaux de cette section.

ASTM International (ASTM) : www.astm.org :

ASTM C 920 – Spécification des scellants à joints élastomères

ASTM C 957 – Spécification des membranes d’étanchéité élastomères liquides appliquées à froid, à haute teneur en solides, àsurface d’usure intégrée

ASTM C 1127 – Guide normalisé pour l’utilisation de membranes d’étanchéité élastomères liquides appliquées à froid, à haute teneur en solides, à surface d’usure intégrée

ASTM C 1193 – Guide normalisé pour l’utilisation de scellants à joints

ASTM D 4258 – Pratique normalisée pour le nettoyage de surfaces en béton pour l’application d’un revêtement

ASTM D 4259 – Pratique normalisée pour l’abrasion du béton

ASTM E 1980 – Pratique normalisée pour le calcul de l’indice de réflectance solaire des surfaces opaques horizontales et à faible inclinaison

International Concrete Repair Institute (ICRI) : www.icri.org :

ICRI 310.2R – Sélection et spécification de la préparation de surfaces en béton pour l’application de scellants, revêtements, couches de polymère et la réparation du béton

Sealant, Waterproofing, and Restoration Institute (SWRI) : www.swrionline.org:

SWRI Programme de validation de la SWRI

Underwriters Laboratories (UL) : www.ul.com

UL 790 – Méthodes d’essai de résistance au feu des couvertures

40 CFR 59, subpart D – Normes nationales pour l’émission de composés organiques volatils des revêtements architecturaux

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Consultations préalables : Avant le début des travaux, tenir les consultations suivantes à l’emplacement du projet :

Vérifier les exigences relatives aux revêtements de tablier de circulation (produits et installation), y compris la préparation de la surface, les conditions du substrat, les détails relatifs au projet et au fabricant, les procédures d’installation, les maquettes, les exigences en matière d’essais et d’inspection, les mesures de protection et les réparations, ainsi que la coordination et la planification de l’application du revêtement relativement aux travaux des autres sections.

DOCUMENTS À SOUMETTRE — ACTION

Fiches techniques : Pour chaque produit de revêtement de tablier de circulation spécifié, indiquant la conformité avec les exigences.

Documents LEED :

Le sous-paragraphe suivant s’applique aux évaluations LEED-NC, LEED-CS et LEED pour écoles; coordonner avec les exigences pour les revêtements de circulation qui sont également des toitures.

Rapports d’essai du produit pour le crédit SS 7.2, Îlots de chaleur - toitures : Pour les revêtements de circulation qui sont également des toitures, inclure la documentation indiquant la conformité avec les exigences de réflectance solaire.

Le sous-paragraphe suivant s’applique aux évaluations LEED-NC et LEED-CS.

Données techniques du produit pour le crédit IEQ 4.2, Matériaux à faibles émissions – peintures et revêtements : Pour les revêtements de circulation intérieurs, la documentation doit inclure une copie imprimée indiquant la teneur en COV.

Le sous-paragraphe suivant s’applique à l’évaluation LEED pour écoles.

Rapports d’essais de laboratoire pour le crédit IEQ 4, Matériaux à faibles émissions : Pour les revêtements de circulation intérieurs, la documentation doit indiquer que les produits sont conformes aux exigences du CDHS en matière d’essais et de propriétés.

Dessins d’atelier : Inclure les emplacements de chaque composant du système de revêtement. Montrer les détails pour chaque type de substrat, de joints de dilatation, des coins et des rebords, y compris les éléments de pénétration, de transition et de terminaison.

DOCUMENTS À SOUMETTRE — INFORMATION

Données de qualification : Pour l’installateur, le fabricant [et l’inspecteur du revêtement de circulation].

Données d’essai du produit : Données de test pour les produits de revêtement et le système, recueillies par une agence qualifiée et indiquant que le revêtement de tablier de circulation proposé est conforme aux exigences de rendement, à la demande de l’architecte.

Garanties : Exemplaires non exécutés des garanties spéciales du fabricant et de l’installateur.

Rapports de contrôle de la qualité sur le terrain.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications de l’installateur : Entreprise approuvée par le fabricant, avec au moins [cinq] années d’expérience dans l’installation des produits spécifiés, y compris sur des projets similaires, employant des travailleurs formés par le fabricant, dont un superviseur sur le chantier à temps plein avec au moins [trois] années d’expérience dans l’installation de produits comparables aux produits spécifiés, capable de communiquer verbalement avec l’entrepreneur [l’architecte] et les employés.

Qualifications du fabricant : Fabricant qualifié [identifié dans cette section] possédant au moins cinq années d’expérience en fabrication de revêtements de circulation, parmi ses activités principales.

Le produit du fabricant inclus dans la soumission a été installé et fonctionne convenablement dans au moins cinq installations similaires pendant au moins cinq ans.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Approbation des fabricants et produits similaires » pour assurer le contrôle des fabricants de produits de remplacement admissibles.

Approbation des fabricants et produits : [Soumettre] [Le soumissionnaire principal doit soumettre] les documents suivants, en conformité avec les exigences du projet en matière de produits de remplacement, dans les délais alloués pour l’évaluation des remplacements :

Formulaire de demande de remplacement rempli et signé.

Données sur le produit, y compris des données de test indépendantes et certifiées indiquant la conformité avec les exigences.

Échantillons de dessins d’atelier provenant d’un projet similaire.

Projets de référence : Au moins cinq installations d’un système similaire datant d’au moins 5 ans, avec les coordonnées du propriétaire et de l’architecte.

Nom et qualifications de l’inspecteur proposé.

Exemple de garantie.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Qualifications de l’agence d’essai » si l’entrepreneur doit obligatoirement fournir des inspections indépendantes selon l’article « Contrôle de qualité sur le terrain » à la Partie 3.

Qualifications de l’agence d’essai : Agence indépendante qualifiée et expérimentée dans l’installation du système de revêtement de circulation spécifié, et qualifiée pour effectuer les observations et inspections spécifiées à l’article « Contrôle de qualité sur le terrain » pour déterminer la conformité de l’installateur aux exigences de ce projet, approuvée par l’architecte et engagée par l’entrepreneur.

Maquettes : Inclure des applications-tests du revêtement de tablier de circulation selon les exigences des autres sections ou, en l’absence de spécifications, sur une surface d’au moins 
150 pi2. (14 m2) désignée par [l’architecte] [le propriétaire] de chaque type de substrat. Inclure des exemples de préparation de surface, de traitement des fissures et des joints, d’application du revêtement, d’application de l’agrégat antidérapant, ainsi que des conditions des solins, des transitions et des terminaisons, afin d’établir les normes de qualité pour l’exécution.

Inclure des intersections du revêtement de tablier de circulation avec les applications adjacentes de revêtement vertical et de système de contrôle de l’humidité.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Recevoir les produits sur le chantier dans les emballages d’origine du fabricant, non ouverts.

Entreposer les produits dans un endroit protégé des intempéries, au-dessus du sol et à l’abri de l’humidité, à des températures conformes aux recommandations du fabricant du revêtement.

Rédacteur de devis : Conserver la première option du paragraphe suivant pour les projets LEED; conserver la seconde option pour les autres projets.

        - Déchets de construction : Entreposer et éliminer les matériaux d’emballage et les déchets de construction en conformité avec les exigences établies à la section [« Gestion des déchets de construction »] [« Installation et contrôles temporaires »] (division 01).

      - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

        - Limites environnementales : Appliquer le revêtement de tablier de circulation en conformité avec les températures ambiantes et les températures de substrat recommandées par le fabricant.

          - Protéger les substrats contre les conditions environnementales pouvant affecter le rendement du système.

          - Ne pas appliquer le revêtement de tablier de circulation sur un substrat humide ou mouillé, durant des conditions de neige, de pluie, de brouillard ou de brume, ou en présence de rosée.

      - PLANIFICATION DES TRAVAUX

        - Coordonner l’installation du revêtement de circulation avec la pose de la toiture et des autres éléments comprenant une interface avec le revêtement.

        - Planifier les travaux de sorte que les applications du revêtement puissent être inspectées avant d’être recouvertes.

GARANTIE

Rédacteur de devis : Consulter le représentant de Tremco pour connaître les conditions de garantie offertes pour les projets spécifiques.

Garantie spéciale du fabricant : Garantie standard du fabricant en vertu de laquelle le fabricant du revêtement de tablier de circulation s’engage à fournir les matériaux pour réparer ou remplacer les matériaux installés selon les directives écrites du fabricant en cas de défaut ou de rendement inadéquat dans des conditions d’utilisation normales, et ce, pour la durée de la garantie spécifiée.

Accès aux fins de réparation : Le propriétaire doit donner l’accès complet au projet et au système de revêtement de tablier de circulation aux fins de tests, d’inspections et de réparations, et doit réinstaller les bardages et matériaux de recouvrement ayant été enlevés une fois les travaux complétés.

Limite de la couverture : La responsabilité du fabricant relativement à la réparation ou au remplacement se limite au coût originel des travaux d’installation.

Période de garantie : [     ] ans à partir de la date d’achèvement des travaux.

Les garanties spéciales spécifiées dans cet article n’incluent pas la détérioration ou le défaut des matériaux de revêtement de tablier de circulation pour les raisons suivantes :

Le mouvement de la structure causé pour une dilatation ou des contraintes structurelles sur le revêtement dépassant les spécifications écrites du fabricant en matière d’allongement.

Les dommages mécaniques causés par des agents externes.

PRODUITS

FABRICANTS

Rédacteur de devis : Retenir l’option de produits de substitution ci-dessous et modifier si le projet l’exige.

Fabricant/produits — Base de conception : Fournir des produits pour revêtement de tablier de circulation fabriqués par Tremco, Inc., Commercial Sealants and Waterproofing Division, Beachwood OH; (866) 321-6357; courriel : techresources@tremcoinc.com; www.tremcosealants.com, [ou des produits comparables d’autres fabricants approuvés par l’architecte, en conformité avec les directives données aux soumissionnaires et les exigences générales à la Division 01].

Limites relatives aux sources : Fournir des matériaux et accessoires pour système d’étanchéité provenant d’une seule source et d’un seul fabricant.

EXIGENCES DE RENDEMENT

Général : Le système de revêtement de tablier de circulation doit fournir une protection étanche et continue contre l’eau et évacuer l’humidité vers les solins adjacents et la structure externe. Le revêtement doit tenir compte des mouvements normaux du substrat, de la dilatation des joints et joints de retrait, des transitions de matériaux de construction, des transitions d’ouverture, des pénétrations et des conditions de périmètre sans subir de détérioration due à l’humidité.

Compatibilité : Fournir des matériaux de revêtement de tablier de circulation compatibles les uns avec les autres aux conditions de fonctionnement et d’applications requises, tel que démontré par le fabricant du revêtent en se basant sur des essais et des expériences sur le terrain.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Caractéristiques pour essais de résistance au feu » pour les revêtements de tablier de circulation qui sont également des toitures; réviser selon les exigences du projet. Indiquer la classe de chaque revêtement de circulation lorsque testé selon la norme ASTM E108. Vérifier les exigences des autorités compétentes et de l’assureur du propriétaire.

Caractéristiques pour essais de résistance au feu : Fournir des matériaux de revêtement de tablier de circulation avec des caractéristiques de résistance au feu telles que déterminées en testant des produits identiques avec la méthode d’essai spécifiée ci-dessous selon le type de tablier et les pentes indiquées par une agence d’essai et d’inspection indépendante approuvée par les autorités compétentes.

Couverture de [Classe A] selon UL 790

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Teneur en COV » si requis pour le crédit LEED-NC ou LEED-CS IEQ 4.2 et si le produit est utilisé à l’intérieur du système d’étanchéité, comme dans une salle d’équipement ou un stationnement souterrain. Coordonner la sélection du produit pour assurer la conformité.

Le paragraphe ci-dessous peut s’appliquer aux limites de COV établies par les autorités compétentes; consulter les exigences applicables.

Teneur en COV : 350 g/l maximum selon 40 CFR 59, Subpart D (EPA Method 24) et conforme aux exigences des autorités compétentes.

REVÊTEMENT DE TABLIER DE CIRCULATION POUR CIRCULATION PIÉTONNIÈRE

Rédacteur de devis : Choisir un des deux paragraphes ci-dessous « Revêtements de tablier de circulation » selon les exigences du projet.

Vulkem 350NF/351 est un système de revêtement de tablier de circulation piétonnière en polyuréthane modifié, composé d’une couche de base (350NF) et d’une couche de finition (351).

Revêtements de tablier de circulation : Système de membrane d’étanchéité du fabricant conçu pour les conditions exposées standard, résistant à la circulation piétonnière continue, à haute teneur en solides, à application liquide à froid, élastomère, conforme à la norme ASTM C957 et validé par le SWRI.

Base de conception : Tremco, Inc., Vulkem 350NF/351.

Rédacteur de devis : Vulkem 350NF est une couche de base de polyuréthane à faible odeur, à faible teneur en COV, durcie à l’eau et à durcissement rapide, formulée spécifiquement pour les applications sensibles aux odeurs situées dans des aires occupées. La couche de finition Vulkem 951NF est un revêtement de polyuréthane bicomposant à rendement élevé et convivial pour les voisins, conçu pour les applications de circulation piétonnière où des revêtements extrêmement durables à faible odeur et à faible teneur en COV sont désirés.

Revêtements de tablier de circulation : Système de membrane d’étanchéité à faible odeur et faible teneur en COV du fabricant conçu pour les conditions exposées intérieures et extérieures, résistant à la circulation piétonnière continue, à haute teneur en solides, à application liquide à froid, élastomère, conforme à la norme ASTM C957 et validé par le SWRI.

Base de conception : Tremco, Inc., Vulkem 350NF/351NF.

Teneur en COV : Maximum de 60 g/l pour la couche de base et 100 g/l pour la couche de finition.

Apprêt : Apprêt liquide recommandé pour le substrat et les conditions par le fabricant du revêtement de circulation.

Couche de base : Polyuréthane aromatique

Rédacteur de devis : Retenir les exigences en matière d’inhibiteurs d’UV pour les applications de revêtement de circulation piétonnière extérieures.

Couche de finition : Polyuréthane aliphatique [avec inhibiteurs d’UV].

Couleur : [Choisie par l’architecte parmi les couleurs offertes par le fabricant] [Couleur personnalisée choisie par l’architecte] [Blanc réfléchissant].

Agrégat de finition : Agrégat standard du fabricant selon l’utilisation et la dimension, la forme et la dureté des particules recommandées par écrit par le fabricant du revêtement de tablier de circulation.

MATÉRIAUX ACCESSOIRES

Général : Matériaux accessoires mentionnés dans les directives d’installation écrites du fabricant et recommandés pour produire un système de revêtement de tablier de circulation conforme aux exigences de rendement. Matériaux compatibles avec les matériaux du système de revêtement et les matériaux adjacents.

Scellant à joints de polyuréthane monocomposant, non-affaissant : ASTM C 920, Type NS, Classe 50.

Base de conception : Tremco  Inc., Dymonic 100

EXÉCUTION

EXAMEN

Condition de la surface : Avant d’appliquer les matériaux de revêtement de tablier de circulation, examiner le substrat et les conditions afin de s’assurer que les substrats sont durcis, lisses et exempts de butes, de dépressions, de particules libres et étrangères et d’autres éléments susceptibles de nuire à l’adhérence. Vérifier que les conditions sont conformes aux recommandations écrites du fabricant.

Vérifier visuellement si les surfaces de béton sont bien sèches, ont respecté la durée de durcissement recommandée par le fabricant du revêtement et sont exemptes d’agents de démoulage, d’agents de durcissement, de laitance et d’autres contaminants.

Tester les surfaces à la suite du nettoyage et de l’abrasion :

Tester la présence d’humidité capillaire en utilisant la méthode recommandée par écrit par le fabricant du revêtement.

Tester l’adhérence du revêtement de tablier de circulation en utilisant la méthode recommandée par le fabricant.

Aviser l’architecte par écrit de toute condition inadéquate.

Procéder avec l’installation une fois les conditions insatisfaisantes corrigées.

PRÉPARATION

Préparation de la surface : Nettoyer, préparer et traiter les substrats en conformité avec la norme ASTM C1127 et les directives écrites du fabricant.

Retirer les contaminants, composés de durcissement et enduits filmogènes des substrats.

Retirer les projections et matériaux excédentaires; remplir les trous en utilisant les matériaux recommandés par le fabricant.

Abraser mécaniquement les surfaces de béton par grenaillage, afin d’obtenir un profil uniforme et conforme à la norme ASTM D4259 et au profil de surface CSP 2-4 de l’ICRI. Ne pas boucharder à l’acide.

Nettoyer les surfaces préparées en conformité avec la norme ASTM D4258.

Protéger les surfaces finies adjacentes en les masquant. Masquer les points de terminaison des surfaces verticales. Protéger les chantepleures et les drains.

TERMINAISONS ET PÉNÉTRATIONS

        - Préparation du détaillage : Préparer les surfaces verticales et horizontales au niveau des transitions de l’horizontale à la verticale, des terminaisons, des joints et des pénétrations à travers les revêtements de tablier de circulation, en conformité avec la norme ASTM C1127 et les directives écrites du fabricant, à l’aide des matériaux accessoires spécifiés.

          - Aux terminaisons du revêtement exposé à la circulation, creuser une rainure de ¼ x ¼ po (6 x 6 mm) dans le béton.

          - Préparer les fissures de retrait non mobiles, les grandes fissures, les joints de construction, les joints de dilatation, les projections et les protrusions, pénétrations, drains et changements de niveau selon les directives écrites du fabricant.

          - Préparer les joints et les fissures dans le substrat en conformité avec les normes ASTM C1127 et D4258, ainsi que les directives écrites du fabricant.

        - Applications des scellants à joints : Suivre la norme ASTM C1193 et les directives écrites du fabricant. Laisser les scellants à joints durcir adéquatement avant d’appliquer le revêtement pour tablier de circulation.

Prévoir des biseaux de revêtement aux pénétrations et aux intersections de l’horizontal à la verticale. Appliquer le matériau afin de former une transition de 45 °.

Ruiler et remplir les fissures de scellant à joints et travailler pour produire une surface lisse.

Biseauter les rebords des applications de scellant à joints.

Laisser durcir le scellant à joints. Appliquer une couche de détaillage en utilisant la couche de base sur les fissures et joints non remplis et remplis, puis biseauter les rebords de terminaison.

Remplir les joints de dilatation à l’aide d’une tige de fond et d’un scellant à joints. Ne pas appliquer le revêtement de tablier de circulation sur les joints de dilatation.

APPLICATION DU REVÊTEMENT DE TABLIER DE CIRCULATION

Apprêt : Apprêter les surfaces métalliques, les surfaces poreuses (au besoin) et les couches précédentes laissées sans revêtement pendant plus de 24 h ou dont la surface n’est plus collante, à l’aide de l’apprêt recommandé par le fabricant. Laisser durcir avant de continuer.

Appliquer le revêtement de tablier de circulation selon la norme ASTM C1127 et les directives écrites du fabricant. Utiliser la formule appliquée au rouleur ou autonivelante, selon les recommandations du fabricant pour les conditions du projet.

Vérifier si l’épaisseur en mils mouillés de chaque couche correspond aux exigences du fabricant à tous les [100 pi2 (9 m2)].

Rédacteur de devis : Modifier le nombre de couches spécifié ci-dessous en fonction des recommandations du fabricant pour la circulation prévue. Une seconde couche intermédiaire est généralement recommandée pour les zones à forte circulation; décrire l’application ci-dessous ou indiquer sur les dessins.

Appliquer le nombre de couches des compositions spécifiées pour le revêtement de tablier de circulation aux emplacements indiqués sur les dessins.

Couche de base : Application unique d’au moins 25 mil (0,64 mm) d’épaisseur. P

Couche de finition : Application unique d’au moins 15 mil (.38 mm) d’épaisseur.

Agrégat : Épandre l’agrégat de manière uniforme sur les couches spécifiées devant recevoir l’agrégat. Intégrer l’agrégat en conformité avec les directives écrites du fabricant.

Rédacteur de devis : Choisir la première option ci-dessous pour un fini antidérapant; la seconde option ci-dessous est pour une surface texturée.

Appliquer les revêtements de circulation sur les terminaisons murales et surfaces verticales préparées, à la hauteur indiquée; ne pas poser d’agrégat sur les surfaces verticales.

Faire durcir les revêtements de circulation. Prévenir les risques de contamination et de dommages durant le processus d’application et de durcissement.

CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR LE TERRAIN

Retenir le paragraphe « Agence de tests » si applicable au projet et modifier pour identifier la partie devant engager l’agence indépendante pour effectuer les tests et inspections.

Agence de tests : [Le propriétaire engagera] [Engager] une agence qualifiée pour inspecter les conditions de substrat, la préparation des surfaces, l’application du revêtement, la protection et les composants de drainage, ainsi que produire des rapports pour l’architecte.

Coordination des tests : Collaborer avec l’agence de tests. Permettre l’accès au chantier. Aviser l’agence de tests par écrit du calendrier des travaux pour cette section afin de prévoir assez de temps pour les tests et inspections.

Ne pas recouvrir les travaux avant d’avoir complété les tests et inspections requises.

Rapports : Faire parvenir les rapports d’inspection écrits à l’architecte dans les 3 jours ouvrables suivants l’exécution des inspections et des tests.

Correctifs : Corriger les applications non conformes selon les tests et les inspections, effectuer les réparations nécessaires et tester à nouveau tel que requis pour démontrer la conformité aux exigences.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Nettoyer les débordements et déversements sur les constructions adjacentes à l’aide d’agents nettoyants recommandés par le fabricant de la construction affectée. Retirer les matériaux utilisés pour masquer les surfaces adjacentes.

Protéger le système de toiture contre les dommages durant le reste de la période de construction. Protéger les matériaux de revêtement de tablier de circulation de l’exposition aux rayons UV pour des durées supérieures aux exigences du fabricant du revêtement. Remplacer les matériaux surexposés et refaire les tests.

FIN DE LA SECTION

# Comments

This needs to reflect Canadian standards

This should reflet canadian standards

Cannot understand the context